## TÉCNICAS E AGENTES ANTIOXIDANTES UTILIZADOS PARA MELHORAR A UNIÃO DE RESTAURAÇÕES APÓS CLAREAMENTO DENTAL

Oliveira PHC*, Esteves OM** Cassoni A***, Rodrigues JA****

Trabalho será submetido a Revista Saúde (UnG Online)

Autor correspondente:

José Augusto Rodrigues

CEPPE, Universidade Guarulhos – UnG

Praça Tereza Cristina, 229 Guarulhos, SP, CEP 07023-070 Brazil. Phone/Fax: +55 11 24641758.

*DDS, MSc, Dental Research and Graduate Studies Division, Department of Restorative Dentistry, Guarulhos University, Guarulhos, SP, Brazil. Address: CEPPE, Universidade Guarulhos – UnG Praça Tereza Cristina, 229 Guarulhos, SP, CEP 07023-070 Brazil. Phone/Fax: +55 11 24641758. e-mail: cabral-oliveira@live.com

**DDS, Dental Research and Graduate Studies Division, Department of Restorative Dentistry, Guarulhos University, Guarulhos, SP, Brazil. Address: CEPPE, Universidade Guarulhos – UnG Praça Tereza Cristina, 229 Guarulhos, SP, CEP 07023-070 Brazil. Phone/Fax: +55 11 24641758. e-mail: dinho_sp2005@live.com

***DDS, MSc, PhD, Dental Research and Graduate Studies Division, Department of Restorative Dentistry, Guarulhos University, Guarulhos, SP, Brazil. Address: CEPPE, Universidade Guarulhos – UnG Praça Tereza Cristina, 229 Guarulhos, SP, CEP 07023-070 Brazil. Phone/Fax: +55 11 24641758. e-mail: acassoni@prof.ung.br

****DDS, MSc, PhD, Dental Research and Graduate Studies Division, Department of Restorative Dentistry, Guarulhos University, Guarulhos, SP, Brazil. Address: CEPPE, Universidade Guarulhos – UnG Praça Tereza Cristina, 229 Guarulhos, SP, CEP 07023-070 Brazil. Phone/Fax: +55 11 24641758. e-mail: jrodrigues@prof.ung.br or  guto_jar@yahoo.com.br

TÉCNICAS E AGENTES ANTIOXIDANTES UTILIZADOS PARA MELHORAR A UNIÃO DE RESTAURAÇÕES APÓS CLAREAMENTO DENTAL

RESUMO

O clareamento dental é uma alternativa eficaz no tratamento de dentes escurecidos. Todavia, após encerrar o tratamento, os dentes podem necessitar de novas restaurações estéticas e estudos demonstram redução da resistência de união de compósitos ao esmalte e dentina recém clareados. Objetivo: Este estudo revisa a literatura sobre a aplicação de técnicas e agentes antioxidantes na reversão da baixa resistência de união aos tecidos dentais observada após o clareamento dental. Revisão de Literatura: A redução na resistência de união ocorre pela ação de resíduos de peróxidos e seus subprodutos. Os primeiros estudos sugeriram o uso de sistemas adesivos com diferentes tipos de solventes, contudo não foi observada melhora na resistência de união. No entanto, o uso de agentes anti-oxidantes, como o ascorbato de sódio, tem apontado uma melhora na resistência de união e podem ser considerados como uma boa alternativa. Porém não há estudos clínicos e protocolo de aplicação definido o que torna sua indicação na clínica diária uma incógnita em função do desconhecimento da longevidade da técnica. Relata-se ainda na literatura o uso de Lasers de alta potencia para condicionar a estrutura dental ou promover a remoção de radicais livres. A maior parte dos estudos recomendam que o tratamento restaurador não seja realizado imediatamente após o clareamento devendo-se aguardar de 2 a 3 semanas. Conclusão: Com base na revisão de literatura conclui-se que o uso de agentes antioxidantes pode melhorar a resistência de união de resinas compostas a dentes que sofreram tratamento clareador, contudo devido a ausência de estudos clínicos controlados sua aplicação na clínica diária ainda deve ser recomendada com cautela. Preferencialmente, deve-se aguardar a liberação dos radicais livres por 2 a 3 semanas para obter-se uma adequada resistência de união.

DESCRITORES: Clareamento Dental; Antioxidantes; Resinas Compostas.

ANTIOXIDANTS AGENTS AND THECHNIQUES USED TO IMPROVE THE RESTORATION ADHESION AFTER DENTAL BLEACHING

ABSTRACT

Dental bleaching is an effective alternative in the treatment of discolored teeth. However, after treatment teeth may require new esthetic restorations and studies have shown decrease of bond strength of composite resin to bleached enamel and dentin. Objective: This study reviews the literature on techniques and antioxidants agents employed to reverse the lower bond strength to dental tissues observed after bleaching. Literature Review: The decrease in bond strength occurs by the action of peroxides and their by-product. Early studies suggested the use of adhesive systems with different types of solvents, but no improvement was observed in the bonding strength. However, the use of antioxidants such as sodium ascorbate has shown an improvement in bond strength and can be a good alternative. But no clinical trial supports the use of antioxidant agents and there is no application protocol defined, then clinical use are not suitable due to the lack of long term results. The use of high power lasers is still reported in the literature to dental conditioning or favors of free radicals release. However, most studies recommend that composite resin restorations should not be placed immediately after bleaching and it should be waited 2 to 3 weeks. Conclusion: Based on the literature review it can be concluded that the use of antioxidants can improve the bond strength of composite to bleached teeth, however due to lack of controlled clinical trials, the clinical application should be recommended with caution yet. If possible, professionals should wait the release of free radicals for 2 to 3 weeks to obtain acceptable bond strength.

DESCRIPTORS: Tooth Bleaching; Antioxidants; Composite Resins.

INTRODUÇÃO

As técnicas relacionadas a odontologia estética apresentaram um amplo desenvolvimento e inovação nas últimas décadas, em função da busca dos pacientes por tratamentos relacionados à estética e a boa aparência dental.1-3

Um dos grandes avanços, foi a técnica de clareamento dental caseira descrita por Haywood e Heymann (1989)4, sendo que desde então o clareamento dental se tornou um dos tratamentos mais procurados pelos pacientes, com o objetivo de melhorar a autoestima e aceitação social em função do baixo custo relativo e simplicidade da técnica com o uso de peróxidos.5,6

O tratamento de clareador consiste na aplicação de um gel, à base de peróxido de carbamida ou de hidrogênio, sobre os dentes escurecidos. Dentre as modalidades terapêuticas para o clareamento de dentes vitais, existe a que pode ser realizada em consultório, a qual é diretamente supervisionada pelo Cirurgião Dentista e a realizada pelo próprio paciente em âmbito caseiro com supervisão indireta do profissional.3 Diante do diagnóstico e prognóstico ambas podem ser realizadas, alterando-se a concentração dos peróxidos e tempo de aplicação.1,3

Na técnica de clareamento de consultório utiliza-se o peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio em altas concentrações que são aplicados com ou sem fonte catalisadora, podendo variar o tempo de aplicação de 20 minutos a uma hora.1,3 Apresenta como vantagens ser totalmente realizada e monitorada pelo profissional, não se utilizar moldeira e os riscos de ingestão são reduzidos, evitando-se ainda a exposição aos tecidos moles.1,3

A técnica caseira para o clareamento de dentes vitais se destaca por ser conservadora, simples e de baixo custo.1,3,6 Utilizam-se moldeiras individuais para a aplicação de agentes clareadores a base de peróxido de carbamida ou de hidrogênio sobre os dentes escurecidos, promovendo-se o clareamento dos mesmos.1,3,4

Os mecanismos com que os peróxidos atuam no processo de clareamento não estão completamente elucidados.3 Entretanto, acredita-se que envolvem uma reação de oxidação, na qual as moléculas de peróxido de hidrogênio de baixo peso molecular 30 g/mol, penetram no espaço interprismático do esmalte dental e na dentina, e se quebram formando radicais livres de oxigênio e hidrogênio que provocam a quebra sucessiva das macromoléculas de pigmentos em moléculas menores e opticamente mais claras, dessa forma promovem o resultado clareador.7-8

Estudos relatam reações clínicas adversas como o desenvolvimento sensibilidade pulpar e irritação gengival.9-10 Mudanças na microestrutura dental também são descritas como o desenvolvimento de porosidades e erosões no esmalte dental, com aumento da rugosidade superficial e redução da microdureza.11-15

Além disso, os radicais livres presentes no esmalte dental e dentina logo após o tratamento clareador podem ser responsáveis por prejudicar a adesão de materiais resinosos nos casos que exigem a substituição de restaurações logo após o clareamento, reduzindo a resistência de união e aumentando a microinfiltração em restaurações.16-19 Avaliou-se se a utilização de diferentes solventes favoreceriam a união de resinas compostas a dentes clareados, contudo não obtive-se melhoras na resistência de união.20-21

Estudos apontam para a necessidade de se aguardar de 2 a 3 semanas para a troca de restaurações estéticas, período necessário para que os radicais livres sejam totalmente eliminados da estrutura dental.16,19,22-24

Com base na hipótese de que os radicais livres prejudicam o processo de adesão, a remoção destes logo após o encerramento do tratamento clareador pode resultar em uma resistência de união similar à obtida no dente não clareado; e para tanto, o uso de agentes antioxidantes têm sido proposto na literatura. Existe uma gama de estudos que investigaram o uso desses agentes antioxidantes para restabelecer a resistência de união.17,19,25-31

Com o mesmo propósito, estudos sugerem que os lasers de alta potencia sejam capazes de proporcionar aumento de temperatura nas paredes do preparo cavitário que favoreça uma liberação mais rápida dos radicais livres, proporcionando a adesão das resinas em uma superfície livre ou com uma menor concentração desses.32-35

Entretanto, esses agentes e técnicas ainda não apresentam seu uso difundido entre os clínicos. Diante disso, é importante para o clínico conhecer as técnicas de uso e a eficácia de agentes antioxidantes na resistência de união de materiais resinosos à estrutura dental clareada.

OBJETIVO

Esse trabalho teve como objetivo revisar a literatura em relação às técnicas e agentes antioxidantes utilizados para melhorar a resistência de união de resinas compostas à estrutura dental clareada.

REVISÃO DE LITERATURA

Esta revisão de literatura compreendeu a busca de artigos referentes ao uso de agentes antioxidantes associados ao clareamento dental na base de dados Pubmed, considerando os termos “dental bleaching” e “tooth bleaching” dentro do período de janeiro de 1961 a dezembro de 2013.

Uso de agentes antioxidantes

O primeiro relato da utilização de um agente antioxidante para melhorar a união de um substrato alterado foi descrito por Lai et al. (2001)36. Foi sugerida a utilização de solução de ascorbato de sódio (AS) à 10% para remover o hipoclorito de sódio. Esse procedimento apresentou resultados promissores e logo esse agente foi utilizado para reverter os efeitos de outros agentes tópicos e do clareamento dental.

Foi descrito que em 24h após o clareamento dental a resistência de união é reduzida em torno de 25%, contudo não existe um protocolo de uso do AS 10% como agente antioxidante. Sua aplicação proporcionou a reversão dos valores de resistência de união quando utilizado por 1/3 do tempo de tratamento clareador.29-30,36-38

O tempo de aplicação foi ainda discutido por Kaya et al., (2008)39, que apontaram que a eficiência da remoção dos radicais livres pelo AS 10% acontece a partir de 60 minutos de aplicação direta sobre a estrutura clareada. Dabas et al. (2011)40, relataram que o aumento da resistência de união a dentes clareados é diretamente proporcional ao tempo de aplicação do AS.

Tabatabaei et al., (2011)41 avaliaram o uso do AS em tempos clinicamente aceitáveis de no máximo 45 min, e os resultados foram desaforáveis. O uso do AS como antioxidande não foi eficiente para elevar os valores de resistência de união de dentes clareados a parâmetros aceitáveis.

Maiores concentrações de AS também foram propostas para reduzir o seu tempo de aplicação. O uso de AS 40% tanto em única aplicação ou quando utilizado diariamente, resultou em valores resistência de união similares a de dentes não clareados.42 Entretanto, o tempo de clareamento e a concentração de dos agentes clareadores não interferiram na eficiência da ação do AS no ensaio realizado por Lima et al., (2011)17, que comparou a eficiência do antioxidante em duas simulações de clareamento diferentes, uso de peróxido de carbamida a 16% por 14 dias e peróxido de carbamida a 35% em três aplicações de 15min, o uso do AS foi capaz de melhorar a resistência à fratura .

O uso de antioxidantes para otimizar a colagem de braquetes ortodônticos em dentes clareados com resinas ou ionômeros de vidro modificados por resina foram amplamente investigados e o uso do AS permitiu a possibilidade de adesão imediata com valores semelhantes a dentes não clareados, em clareamento de dentes vitais e não vitais (Balut et al., 2005; ).28,43-46

Existem duas apresentações de AS, o hidrogel de AS e a solução de AS. A melhora dos valores de resistência de união foram observados em ambas as formas utilizando a mesma concentração no clareamento de dentes vitais26 ou clareamento interno com peróxido de hidrogênio47.

A adesão de cerâmica feldspática em dentes que sofreram clareamento interno e uso de AS foi objetivo de estudo de May et al., (2010), eles verificaram resistência ao cisalhamento imediatamente e após 7 dias, os resultados foram melhores após uma semana em dentina.48

A formação de Tags de adesivo foi maior no esmalte dental clareado e a microdureza não se alterou após aplicação do AS.49,50 O uso do AS apresentou capacidade de interferir positivamente na resistência adesiva em tempos e apresentações distintas, revertendo a resistência de união a valores semelhantes a dentes não clareados.45, 51-53

Clinicamente, após um ano foi relatado que restaurações de resina composta realizadas após clareamento dental e tratadas com AS como antioxidante se mantiveram estáveis, e não foram encontrados sinais de problemas pulpares.54

O ácido ascórbico apresentou-se capaz de elevar a resistência de união em esmalte dental clareado com peróxido de carbamida quando aplicado por 180min. Mas não apresentou eficácia quando utilizado sobre dentes que sofreram clareamento com peróxido de hidrogênio.55 Os resultados de Muraguchi et al., (2007)56 foram divergentes e o ácido ascorbico foi eficiente para o uso após o clareamento em dentes vitais com peróxido de hidrogênio ou perborato de sódio quando associado a um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos.

Uso de Enzimas

O uso de enzimas com capacidade bioquímica antioxidativa foi proposto para eliminar os efeitos deletérios dos radicais livres oriundos do clareamento dental. Rotstein et al., (1993)57 avaliaram o uso da catalase, que é considerada como uma das principais enzimas antioxidantes que protegem os tecidos de radicais livres tóxicos produzido durante o metabolismo normal e processos externos, ela foi utilizada em dentes não vitais que sofreram clareamento interno, com o intuito de remover ou inativar os peróxidos deletérios ao periodonto, discute-se que ela pode eliminar os peróxidos do substrato clareado, a quantidade de peróxido que é decomposto pela enzima é diretamente proporcional concentração da enzima.57

Uso de Proantocianidina

Em busca de diminuir o tempo entre o clareamento dental e uma união segura foi proposto o uso da Proantocianidina (complexos oligoméricos de proantocianidinas - OPCs) derivados do óleo de semente de uva. A aplicação de proantocianidinas à 5% em substratos que foram clareados com peróxido de hidrogênio a 38% por 10 min apresentou resultados de resistência de união significantemente maiores em comparação ao uso do AS 10%.27

Resultados semelhantes foram encontrados por Abraham et al. (2013)58, quando o OPCs foi associado a sistemas adesivos. Os sistemas adesivos de autocondicionantes apresentaram resultados desfavoráveis, discute-se que o mesmo realizou um padrão de condicionamento menos satisfatório.58

Sistemas Adesivos e Compósitos

Os solventes que estão contidos nos sistemas adesivos como água, álcool e acetona não foram capazes de reverter os valores de resistência de união. Mas quando utilizado a acetona como solvente os resultados foram melhores.21

O estudo realizado por Khoroushi; Aghelinejad. (2011)25, avaliou a resistência de união em dentes que sofreram clareamento com peróxido de carbamida a 20% em três situações adesão imediata, após 14 dias e com associação de AS. O sistemas adesivos autocondicionates de frasco único apresentaram os piores resultados, mesmo quando associados ao AS. Assim como o estudo de Abraham et al. (2013)58, que relataram resultados semelhantes quando associado à Proantocianidina, sugere-se que esses sistemas adesivos promovam um condicionamento ineficiente quando associado a um antioxidante.25,58

As resinas com matriz orgânica a base de silorano apresentam relatos de serem insensíveis ao oxigênio. Elas apresentaram resultados semelhantes às resinas compostas a base de metacrilatos mesmo quando usada após a aplicação AS.26, 59

Uso de Laser

Os lasers sugeridos para este propósito são os de alta intensidade, que também podem ser utilizados para preparos cavitários60-62, para o condicionamento do esmalte dental e dentina 33,35,60-62 e vem sendo testados para condicionamento dos tecidos dentais clareados com a finalidade de reverter a perda da resistência adesiva.33,34 Dentre os lasers odontológicos os de Érbio (Er:YAG e Er,Cr:YSGG) apresentam características hidrocinéticas, ou seja, são os mais absorvidos pela água e pela hidroxiapatita32,34,61, e são os mais indicados.

Quando a energia do laser é absorvida pelos tecidos dentais há um grande aumento de temperatura, que pode favorecer a eliminação dos radicais livres oriundos do clareamento dental.32,33-35

Associado a isso, observa-se que após a irradiação do laser, proporcionalmente ocorre um aumento do conteúdo mineral no esmalte dental e dentina,61alterações na morfologia de esmalte/interface do sistema adesivo foi observada e podem variar de acordo com a intensidade de energia proporcionando uma camada híbrida menos uniforme, 63 fato esse que pode modificar o substrato e as características da camada híbrida.

Segundo Lago et al., (2011)35 a irradiação do laser de Er:YAG pode favorecer a adesão quando é realizada em 24horas após o clareamento. Mas a resistência adesiva e as modificações morfológicas de superfície podem variar de acordo com a intensidade de irradiação do lazer.32

Os resultados de Leonetti et al., (2011)33, relatam que a aplicação do laser causou ablação e não melhorou a resistência de união, o uso do laser contribuiu negativamente com os valores de resistência de união, e que podem existir concentrações diferentes de radicais livres em relação a profundidade do esmalte dental em que se realizou o procedimento adesivo.

Tabela 1 Estudos in vitro com uso de antioxidantes para reverter os baixos valores de resistência de união de dentes clareados.

| Referencia | Clareador | Antioxidante/ técnica | Ensaio de resistência de união | Resultados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niat et al., 2012 | PC 15% PH 35% | Uso de sistema adesivo com álcool 70 e Acetona | Cisalhamento | Os agentes melhoram a resistência de união, melhores resultados AS com acetona. |
| Güler et al., 2012 | PC 10% | AS | Microtração | Deve ser aguardado de 2 a 3 semanas. |
| Can-Karabulut & Karabulut 2011 | PH 38% | Uso de resina com base de Silorano | Cisalhamento | Deve ser aguardado de 2 a 3 semanas. |
| Park et al., 2013 | PH 30% PC 10% | AS10% Gel | Microinfiltração | Reduziu a microinfiltração |
| Briso et al., 2012 | PH 30% | 10 AS 10min | microscopia | maiores tags de resina |
| Khosravanifard et al., 2012 | PH 35% | AS 10% | Cisalhamento | O AS melhora a resistência de união |
| Lima et al., 2011 | PC 16% | AS 10% 1min | Microcisalhamento | O AS reverte a perda de resistência à fratura. |
| Danesh-Sani et al., 2011 | PC 16% PH 35% | AS 10% Gel | Rc/Iv cisalhamento | O AS melhora a resistência de união |
| May et al., 2010 | PC 15% | As10% | Cisalhamento Ceramicas | O AS melhora a resistência de união após 7 dias em dentina |
| Uysal et al., 2010 | Perborato | AS 10% | Cisalhamento | O AS melhora a resistência de união |
| Dabas et al., 2012 | PH 35% | Gel 10%, 20% gel | cisalhamento | O AS melhora a resistência de união |
| Kaya et al., 2008 | PC 10% | AS 10% Gel | Microcisalhamento | Capaz de reverter a resistência adesiva a partir de 60 min de união para padrões normais. |
| Braz et al., 2011 | PC 10% | AS 10%/ tiosulfato Na | microtração | Melhora a resistencia de união |
| Göknil et al., 2011 | PH 35% | AS 15% | Cisalhamento | O AS reverte a perda de resistência à fratura. |
| Khoroushi & Ahelinejad 2011 | PC 20% 6h/5 dias | AS 10% 6h | Cisalhamento | O sistema adesivo pode mascarar o efeito do AS |
| Muraguchi et al., 2007 | PH 30% | AS 10% | Microcisalhamento | O AS melhora a resistência de união |
| Kimyai & Valizadeh 2009 | PH 16% | AS 10% Gel | Cisalhamento | Sem diferenças estatísticas |
| Bulut et al., 2006 | PC 15% | AS 10% | Cisalhamento | O AS reverte a perda de resistência de união. |
| Briso et. Al., 2012 | PC 15% | AS 10% | Cisalhamento | O AS reverte a perda de resistência de união. |
| Abraham et al. |  | PH 38% | Microcisalhamento | Neutralizou os efeitos associado ao dois tipos de adesivos |
| Vidhya et al., 2011 | PH 38% | Extrato de semente de uva 5% e AS 10% | Cisalhamento | O extrato de semente de uva ou AS neutralizam os efeitos do clareamento |
| Sasaki et al., 2009 | PH 15% | AS 10% 10% α-tocopherol | Cisalhamento | Somente o 10% α-tocopherol foi Capaz de reverter a resistência |
| da Silva et al., 2010 | PC 10% | ascorbil fosfato de sódio | Microtração | O ascorbil fosfato de sódio foi capaz de reverter os efeitos deletérios do clareamento dental. |
| Nomoto et al., 2006 | PH 30% PC 10% | Ác. Ascórbico 30min, 90min 180min | Microtração | Somente o uso do Ác. Ascórbico por 180min foi capaz de reverter a resistência de união |
| Lai et al., 2002 | PC10% | AS 10% | Microtração | O AS reverte os efeitos do clareamento dental |
| Lai et al., 2001 | PH 10% NaOH | As 10% | Microtração | O AS reverte os efeitos do PH |
| Khoroushi et al., 2010 | PH 9,5% | AS 15% 24h | Resistência á fratura | O AS reverte a perda de resistência à fratura. |
| Poorni et al., 2010 | PH 38% PH 35% | AS 10% | EDX | O AS promove reincorporação de minerais no esmalte dental. |
| Rotstein 1993 | dentes ñ vitais 30% | Catalase |  | Elimina os radicais livres 3min de aplicação |

AS- Ascorbato de sódio, PC- Peróxido de carbamida, PH- Peroxido de hidrogênio

DISCUSSÃO

Estudos demonstram a necessidade de aguardar-se de 2 a 3 semanas para a troca de restaurações estéticas, visando a liberação espontânea dos radicais livres da estrutura dental.15-16,23-24,39,54 Todavia, a remoção imediata dos radicais livres poderia evitar um problema estético transitório para o paciente e acelerar a conclusão do tratamento para o profissional.

Existe pouca evidência que os sistemas adesivos a base de acetona possam proporcionar melhor união a dentes clareados. Especula-se que os solventes podem modificar as propriedades adesivas dos sistemas, Niat et al., (2012)21 avaliaram vários solventes, e dois tipos de sistemas adesivos. Não obtiveram diferenças estatísticas em relação aos solventes, porém em relação aos sistemas adesivos, o sistema autocondicionante apresentou melhores resultados de resistência ao cisalhamento quando usado acetona como solvente, e nos grupos com sistema adesivo de dois passos associados ao álcool como solvente, tiveram resultados melhores quando associados com água destilada.

As resinas compostas a base de silorano, foram estudadas por acreditar-se que a matriz orgânica a base de silorano é insensível ao oxigênio. Contudo, os resultados dos testes de cisalhamento não foram promissores, os mesmos apresentaram resultados inferiores aos grupos controles não clareados e não se mostraram diferentes dos grupos restaurados com resinas compostas a base de metacrilato. Tendo em vista a utilização de um sistema adesivo auto-condicionante à base de metacrilato, este sendo sensível ao oxigênio não permitiu a desempenho esperado do compósito à base de silorano. Deve-se levar em consideração que na interface o produto que, se encontra em íntimo contato com os radicais livres presentes no esmalte é o sistema adesivo. Assim o desempenho esperado da resina à base de silorano não foi relevante.

Da mesma forma, faltam estudos que demonstrem os efeitos dos lasers sobre o tecido dental clareado, contudo, se efetivos podem ser grandes aliados na união imediata de resinas compostas a dentes clareados.

Por outro lado, os estudos laboratoriais demonstram resultados promissores para o tratamento com agentes antioxidantes. Dentre eles destaca-se o ascorbato de sódio na concentração de 10%. Lima et al., (2011),17 observaram que dentes clareados pelas técnicas caseira e consultório tratados com ascorbato de sódio a 10% apresentaram melhores resultados com o uso de antioxidantes em dentes bovinos restaurados 24h após o clareamento.

De encontro com Lima et al. (2011)17, o estudo realizado por Khoroushi; Aghelinejad (2011)25 detectou a reversão dos efeitos adversos dos radicais livres com o uso do ascorbato a 10% associado com sistemas auto condicionantes ou não, em três situações, imediato, uma semana, e com o uso do ascorbato. Independente do sistema adesivo utilizado quando associados com o ascorbato de sódio mesmo de forma imediata apresentaram resultados satisfatórios para o teste de microcisalhamento. O uso do ascorbato parece ser útil mesmo para materiais ionoméricos, segundo o exposto por Khosravanifard et al. (2012)28, que realizaram teste de cisalhamento em braquetes cimentados com um hibrido de ionômero de vidro e resina composta em dentes humanos clareados que sofreram envelhecimento por termociclagem.

O tempo de aplicação dos antioxidantes é outro fator pouco discutido na literatura.29,37,44 A relação entre o antioxidante e o tempo também foi objetivo de estudo de Lima et al., (2011)17, que procurou padronizar o tempo de aplicação da solução de ácido ascórbico a 10% em 1minuto por 14 dias. Os resultados obtidos foram diferentes aos resultados dos estudos de Kaya et al., (2008)23 e Lai et al. (2002)29, não há uma definição de tempo de aplicação.

Lai et al. (2002)29 apresentaram resultados satisfatórios para o teste de microtração com o tempo de aplicação de 1/3 do tempo do procedimento clareador. Os resultados de Lai et al., (2002)29 demonstraram que os grupos que não receberam tratamento com antioxidante apresentaram redução em torno de 25% da resistência de união 24h após o procedimento clareador; e os que receberam tratamento no mesmo período tiveram a resistência revertida. Tais resultados vão de encontro com os resultados apresentados por Kaya et al., (2008)39, que relataram a eficiência do ácido ascórbico a partir de 60 min de tempo de aplicação. Os resultados obtidos através da metodologia proposta em relação ao tempo de aplicação pode gerar problemas para uma possível aplicabilidade clínica, porém os resultados laboratoriais são relevantes.

Clinicamente o uso do ascorbato de sódio é vantajoso, pois pode ser usado com segurança e sem maiores modificações nas técnicas adesivas obtiveram resultados clinicamente aceitáveis após 1 ano de avaliação de quatro facetas diretas anteriores19. Estudos que avaliam microscopicamente as interfaces detectaram alterações morfológicas na interface e avaliações longitudinais apontam um período sem falhas adesivas detectáveis em 24 meses.64-67 Porém, tal resultado de avaliação do caso pode ser apontado apenas para ilustrar o sucesso restaurador imediato com o uso de AS, visto que o exposto consiste em um relato de caso e não um estudo clínico controlado e aleatorizado. Faltam estudos longitudinais que avaliam a longevidade de restaurações adesivas realizadas em dentes clareados por períodos consecutivos em curto e longo prazo, as condições dos sistemas restauradores e falhas adesivas.

No entanto o ascorbato não é o único antioxidante proposto, o uso do ácido ascórbico e do óleo de semente de uva foram motivos de estudo 27,31,55. O acido ascórbico quando aplicado sobre os dentes clareados pode reverter a resistência adesiva a padrões normais quando aplicados apos duas semanas.52

Os resultados apresentados por Nomoto et al., (2006)55 sugerem que o uso do ácido ascórbico melhora a adesão quando aplicado durante 2h, mas os resultados de resistência à microtração apresentaram-se inferiores aos grupos sem tratamento, e quando realizado durante 3 horas em antioxidante não apresentou diferenças significativas para o grupo sem clareamento 55 esses resultados vão de encontro com os resultados de Lai et al., (2002)36 que também obtiveram bons resultados com um tempo mínimo de aplicação do agente antioxidante (durante 3 horas).

O óleo de semente de uva apresentou melhores resultados em comparação ao ácido ascórbico e o AS porém existem poucos estudos com essa metodologia. No exposto por Vidhya et al. (2011)27 os resultados dos testes de cisalhamento nos espécimes que receberam tratamento com o óleo de semente de uva apresentaram valores maiores do que os tratados com ascorbato de sódio a 10% e valores iguais aos grupos não clareados, porém o tempo de procedimento clareador foi curto, de 10 min e o tratamento em solução antioxidante foi realizado pelo mesmo tempo de tratamento clareador (10min), fato que deve ser considerado.27

Muitos antioxidantes e métodos para promover a reversão dos efeitos colaterais dos agentes de clareamento têm sido estudados com o objetivo de mensurar sua eficácia. Valendo-se do ensaio com (DPPH), método capaz de mensurar de forma colorimétrica as concentrações de radicais livres, quinze substâncias com a capacidade antioxidante foram avaliadas, dentre elas: o ácido ascórbico, ascorbato de sódio, solução de alfa-tocoferol, clorexedina, Listerine, e fluoreto de sódio. Os melhores resultados apresentados foram dos grupos com a aplicação com o Ascorbato de sódio a 10% e ácido ascórbico a 10%.54

Diante da revisão de literatura, o uso de antioxidantes melhora a resistência adesiva. Entretanto, muitos estudos relataram que o uso dessas substâncias nem sempre é capaz de restabelecer a resistência de união a valores iguais ao de substratos não clareados. Os agentes antioxidantes mais utilizados são o ácido ascórbico e o ascorbato de sódio. Porém, mesmo intervalos diferentes entre tratamento clareador e procedimento adesivo, e em tempos de aplicação diferentes o ascorbato de sódio se mostrou mais confiável para a devolução da resistência de união.

CONCLUSÃO

Com base na revisão de literatura pode-se concluir que, o uso de agentes antioxidantes pode melhorar a adesão de resinas compostas a dentes que sofreram tratamento clareador, dentre as substâncias discutidas o ascorbato de sódio apresentou resultados laboratoriais confiantes, porém não existem dados clínicos que suportem o seu uso com segurança, assim, o intervalo mínimo de 14 dias possibilita procedimento adesivo confiável.

REFERÊNCIAS

1. Baratieri LN, Monteiro Junior S, Andrada MAC, Vieira LCC. Clareamento Dental. 1ed., São Paulo, Quintessence Editora, 1993.

2. Rodrigues JA, Amaral CM, Marchi GM, Pimenta LAF. Association office bleaching at home rapidly changing aesthetic. ABO Nacional. 2006;14:248-253.

3. Goldstain RE, Garber DA. Complete dental bleaching. Quintessence Books, 1996.

4. Haywood VB, Heymann HO. Nightguard vital bleaching. Quintessence Int. 1989 Mar;20(3):173-6.

5. Rodrigues JA, Marchi GM, Ambrosano GM, Heymann HO, Pimenta LA. Microhardness evaluation of in situ vital bleaching on human dental enamel using a novel study design. Dent Mater. 2005 Nov;21(11):1059-67.

6. Meireles SS, Goettems ML, Dantas RV, Bona AD, Santos IS, Demarco FF.

Changes in oral health related quality of life after dental bleaching in a double-blind randomized clinical trial. J Dent. 2014 Feb;42(2):114-21.

7. Chen JH, Xu JW, Shing CX. Decomposition rate of hydrogen peroxide bleaching agents under various chemical and physical conditions. J Prosthet Dent. 1993 Jan;69(1):46-8.

8. Cooper JS, Bokmeyer TJ, Bowles WH. Penetration of the pulp chamber by carbamide peroxide bleaching agents. J Endod. 1992;18:315-317.

9. Rodrigues JA, Montan MF. Marchi GM. Irritação gengival após o clareamento dental. RGO. 2004; 52:111-114.

10. Montan MF, Rodrigues JA, Pimenta LAF Groppo FC Marchi GM. Estudo da Sensibilidade Dental Após o clareamento caseiro, de consultório ou com a associação destas técnicas. JBC. 2006; Ed esp:01-07.

11. de Oliveira R, Basting RT, Rodrigues JA, Rodrigues AL Jr, Serra MC. Effects of a carbamide peroxide agent and desensitizing dentifrices on enamel microhardness. Am J Dent. 2003 Feb;16(1):42-6.

12. Rodrigues JA, Basting RT, Serra MC, Rodrígues Júnior AL. Effects of 10% carbamide peroxide bleaching materials on enamel microhardness. Am J Dent. 2001 Apr;14(2):67-71.

13. Goldberg M, Grootveld ME, Lynch E. Undesirable and adverse effects of tooth-whitening products: a review. Clin Oral Investig. 2010;14:1-10.

14. Khoroushi M, Feiz A, Khodamoradi R. Fracture resistance of endodontically-treated teeth: effect of combination bleaching and an antioxidant. Oper Dent. 2010 Sep-Oct;35(5):530-7.

15. Bektas ÖÖ, Eren D, Akin GG, Sag BU, Ozcan M. Microleakage effect on class V composite restorations with two adhesive systems using different bleaching methods. Acta Odontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):1000-7.

16. Basting RT, Rodrigues JA, Serra MC, Pimenta LA. Shear bond strength of enamel treated with seven carbamide peroxide bleaching agents. J EsthetRestor Dent. 2004;16(4):250-60.

17. Lima AF, Fonseca FMS, Freitas MS, Palialol ARM, Aguiar FHB, Marchi GM. Effect of Bleaching Treatment and Reduced Application Time of an Antioxidant on Bond Strength to Bleached Enamel and Subjacent Dentin. J Adhes Dent. 2011; 13: 537–542.

18. Souza-Gabriel AE, Vitussi LO, Milani C, Alfredo E, Messias DC, Silva-Sousa YT. Effect of bleaching protocols with 38% hydrogen peroxide and post-bleaching times on dentin bond strength. Braz Dent J. 2011;22:317-321.

19. Garcia EJ, Oldoni TLC, de Alencar SM, Reis A, Loguercio AD, Grande RHM. Antioxidant Activity by DPPH Assay of Potential Solutions to be Applied on Bleached Teeth. Braz Dent J. 2012; 23(1): 22-27.

20. Shinohara MS, Peris AR, Rodrigues JA, Pimenta LA, Ambrosano GM. The effect of nonvital bleaching on the shear bond strength of composite resin using three adhesive systems. J Adhes Dent. 2004 Autumn;6(3):205-9.

21. Niat AB, Yazdi FM, Koohestanian N. Effects of Drying Agents on Bond Strength of Etch-and-Rinse Adhesive Systems to Enamel Immediately after Bleaching. J Adhes Dent. 2012; 511–516.

22. Barkhordar RA, Kempler D, Plesh O. Effect of nonvital tooth bleaching on microleakage of resin composite restorations. Quintessence Int. 1997 May;28(5):341-4.

23. Kaya AD, Turkun M. Reversal of dentin bonding to bleached teeth. Oper Dent. 2003;28:825-829.

24. Torres CR G, Koga AF, Borges AB. The effects of anti-oxidant agents as neutralizers of bleaching agents on enamel bond strength. Braz J Oral Sci. 2006;5:971-976.

25. Khoroushi M, Aghelinejad S. Effect of postbleaching application of an antioxidant on enamel bond strength of three different adhesives. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Nov 1;16 (7):e990-6.

26. Can-Karabulut DC, Karabulut B. Influence of activated bleaching on various adhesive restorative systems. J Esthet Restor Dent. 2011 Dec;23(6):399-408.

27. Vidhya S, Srinivasulu S, Sujatha M, Mahalaxmi S. Effect of grape seed extract on the bond strength of bleached enamel. Oper Dent. 2011 Jul-Aug;36(4):433-8.

28. Khosravanifard B, Rakhshan V, Araghi S, Parhiz H.Effect of Ascorbic Acid on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Bonded with Resin-modified Glass-ionomer Cement to Bleached Teeth. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2012 Spring;6(2):59-64.

29. Lai SCN, Tay FR, Cheung GSP, Mak YF, Carvalho RM, Wei SHY, Taledano M, Osorio R, Pashley DH. Reversal of Compromised Bonding in Bleached Enamel. J Dent Res. 2002,81(7):477-481.

30. Kimyai S, Valizadeh H. The effect of hydrogel and solution of sodium ascorbate on bond strength in bleached enamel. Oper Dent. 2006 Jul-Aug;31(4):496-9.

31. Kunt GE, Yılmaz N, Sen S, Dede DÖ. Effect of antioxidant treatment on the shear bond strength of composite resin to bleached enamel. Acta Odontol Scand. 2011 Sep;69(5):287-91.

32. Firat E, Gurgan S, Gutknecht N. Microtensile bond strength of an etch-and-rinse adhesive to enamel and dentin after Er:YAG laser pretreatment with different pulse durations. Lasers Med Sci. 2012 Jan;27(1):15-21.

33. Leonetti Edos S, Rodrigues JA, Reis AF, Navarro RS, Aranha AC, Cassoni A. Effects of Er:YAG laser irradiation on the microtensile bond strength to bleached enamel. Photomed Laser Surg. 2011 Aug;29(8):551-8.

34. Leonetti Edos S, Rodrigues JA, Reis AF, Navarro RS, Aranha AC, Cassoni A. Microtensile bond strength of resin composite to dentin treated with Er:YAG laser of bleached teeth. Lasers Med Sci. 2012 Jan;27(1):31-8.

35. Lago AD, de Freitas PM, Netto NG. Evaluation of the bond strength between a composite resin and enamel submitted to bleaching treatment and etched with Er:YAG laser. Photomed Laser Surg. 2011 Feb;29(2):91-5.

36. Lai SC, Mak YF, Cheung GS, Osorio R, Toledano M, Carvalho RM, Tay FR, Pashley DH. Reversal of compromised bonding to oxidized etched dentin. J Dent Res. 2001;80(10):1919-24.

37. Mazaheri H, Khoroushi M, Shafiei E, Ghorbanipour R, Majdzade F. Bond strength of composite-resin and resin-modified glass ionomer to bleached enamel: delay bonding versus an antioxidant agent. Indian J Dent Res. 2011 May-Jun;22(3):432-5.

38. Braz R, Patrício CE, Ribeiro AI, Guênes GM, Dantas DC, Montes MA, Feitosa DA. Influence of antioxidants on stress of bonding agents in recently whitened teeth. Acta Odontol Latinoam. 2011;24(3):252-7.

39. Kaya AD, Türkün M, Arici M.Reversal of compromised bonding in bleached enamel using antioxidant gel. Oper Dent. 2008;33(4):441-7.

40. Dabas D, Patil AC, Uppin VM.Evaluation of the effect of concentration and duration of application of sodium ascorbate hydrogel on the bond strength of composite resin to bleached enamel. J Conserv Dent. 2011;14(4):356-60.

41. Tabatabaei MH, Arami S, Nojoumian A, Mirzaei M. Antioxidant effect on the shear bond strengthof composite to bleached bovine dentin. Braz J Oral Sci. 2011;10(1):33-36

42. Marson FC, Sensi LG, Vieira LCC, Baratieri LN. Influência do gel de ascorbato de sódio na resistência adesiva entre resina composta e esmalte clareado. Rev de Odont da UNESP. 2007; 36(1): 17-21

43. Uysal T, Ertas H, Sagsen B, Bulut H, Er O, Ustdal A.Can intra-coronally bleached teeth be bonded safely after antioxidant treatment? Dent Mater J. 2010;29(1):47-52.

44. Kimyai S1, Oskoee SS, Rafighi A, Valizadeh H, Ajami AA, Helali ZN.Comparison of the effect of hydrogel and solution forms of sodium ascorbate on orthodontic bracket-enamel shear bond strength immediately after bleaching: an in vitro study. Indian J Dent Res. 2010;21(1):54-8.

45. Bulut H, Turkun M, Kaya AD.Effect of an antioxidizing agent on the shear bond strength of brackets bonded to bleached human enamel.Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(2):266-72.

46. Turkun M, Kaya AD. Effect of 10% sodium ascorbate on the shear bond strength of composite resin to bleached bovine enamel. J Oral Rehabil 2004; 31: 1184-1191.

47. Park JY, Kwon TY, Kim YK.Effective application duration of sodium ascorbate antioxidant in reducing microleakage of bonded composite restoration in intracoronally-bleached teeth. Restor Dent Endod. 2013;38(1):43-7.

48. May LG, Salvia AC, Souza RO, Michida SM, Valera MC, Takahashi FE, Bottino MA. Effect of sodium ascorbate and the time lapse before cementation after internal bleaching on bond strength between dentin and ceramic. J Prosthodont. 2010;19(5):374-80.

49. Briso AL, Toseto RM, Rahal V, dos Santos PH, Ambrosano GM.Effect of sodium ascorbate on tag formation in bleached enamel. J Adhes Dent. 2012;14(1):19-23.

50. Oskoee PA, Navimipour EJ, Oskoee SS, Moosavi N. Effect of 10% sodium ascorbate on bleached bovine enamel surface morphology and microhardness. Open Dent J. 2010;21;4:207-10.

51. Danesh-Sani SA, Esmaili M. Effect of 10% sodium ascorbate hydrogel and delayed bonding on shear bond strength of composite resin and resin-modified glass ionomer to bleached enamel. J Conserv Dent. 2011;14(3):241-6.

52. Kunt GE, Yılmaz N, Sen S, Dede DÖ.Effect of antioxidant treatment on the shear bond strength of composite resin to bleached enamel. Acta Odontol Scand. 2011;69(5):287-91.

53. Gökçe B1, Cömlekoğlu ME, Ozpinar B, Türkün M, Kaya AD.Effect of antioxidant treatment on bond strength of a luting resin to bleached enamel. J Dent. 2008;36(10):780-5.

54. Garcia EJ, Mena-Serrano A, de Andrade AM, Reis A, Grande RH, Loguercio AD. Immediate bonding to bleached enamel treated with 10% sodium ascorbate gel: a case report with one-year follow-up.Eur J Esthet Dent. 2012 Summer;7(2):154-62.

55. Nomoto S, Kameyama A, Nakazawa T, Yazaki K, Amagai T, Kawada E, Oda Y, Hirai Y, Sato T. Influence of ascorbic acid on bonding of peroxide-affecteddentin and 4-META/MMA-TBB resin. Clin Oral Invest. 2006, 10:325–330.

56. Muraguchi K, Shigenobu S, Suzuki S, Tanaka T.Improvement of bonding to bleached bovine tooth surfaces by ascorbic acid treatment. Dent Mater J. 2007;26(6):875-81.

57. Rotstein I. Role of catalase in the elimination of residual hydrogen peroxide following tooth bleaching. J Endod. 1993;19(11):567-9.

58. Abraham S, Ghonmode WN, Saujanya KP, Jaju N, Tambe VH, Yawalikar PP.Effect of grape seed extracts on bond strength of bleached enamel using fifth and seventh generation bonding agents. J Int Oral Health. 2013 Dec;5(6):101-7.

59. Guller AB, Yazdi FM, Koohestanian N. Effects of Drying Agents on Bond Strength of Etch-and-Rinse Adhesive Systems to Enamel Immediately after Bleaching. J Adhes Dent. 2012; 511–516.

60. Hossain M, Nakamura Y, Yamada Y, Murakami Y, Matsumoto K. Compositional and structural changes of human dentin following caries removal by Er,Cr:YSGG laser irradiation in primary teeth. J Clin Pediatr Dent. 2002 Summer;26(4):377-82.

61. Hossain M, Yamada Y, Nakamura Y, Murakami Y, Tamaki Y, Matsumoto K. A study on surface roughness and microleakage test in cavities prepared by Er:YAG laser irradiation and etched bur cavities. Lasers Med Sci. 2003;18(1):25-31.

62. Kantorowitz Z, Featherstone JD, Fried D. Caries prevention by CO2 laser treatment:dependency on the number of pulses used. J Am Dent Assoc. 1998 May;129(5):585-91.

63. Delfino CS, Souza-Zaroni WC, Corona SAM, Pécora JD, Palma-Dibb RG. Effect of Er:YAG laser energy on the morphology of enamel/adhesive system interface. Ap. Surface Science. 2006 ;252; 8476–8481.

64. Perdigão J, Francci C, Swift EJ Jr, Ambrose WW, Lopes M.Ultra-morphological study of the interaction of dental adhesives with carbamide peroxide-bleached enamel. Am J Dent. 1998;11(6):291-301

65. Potocnik I, Kosec L, Gaspersic D.Effect of 10% carbamide peroxide bleaching gel on enamel microhardness, microstructure, and mineral content. J Endod. 2000;26(4):203-6.

66. Wolff D, Kraus T, Schach C, Pritsch M, Mente J, Staehle HJ, Ding P.Recontouring teeth and closing diastemas with direct composite buildups: a clinical evaluation of survival and quality parameters. J Dent. 2010;38(12):1001-9.

67. Al-Khayatt AS, Ray-Chaudhuri A, Poyser NJ, Briggs PF, Porter RW, Kelleher MG, Eliyas S. Direct composite restorations for the worn mandibular anterior dentition: a 7-year follow-up of a prospective randomized controlled split-mouth clinical trial. J Oral Rehabil. 2013;40(5):389-401.